**Bisogreen Fachwerkstein**

DIN EN 771-3, DIN V 18152-100 mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21

**Technische Vorbemerkung**

Für die Ausführung des Mauerwerks gilt DIN 1996-1-1:2010-12 (EC 6) und DIN 1996-2-2:2010-12 (EC 6) und die technischen Hinweise des Herstellers.

Der Bisogreen Fachwerkstein ist ein kalkgebundener Vollstein im Format 2NF für die Neuausfachung von Fachewerk. Er wird in einer ca. 12mm dicken Lager- und Stoßfuge aus Bisotherm-Leichtmauermörtel (LM 21) versetzt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m² | Neuausfachung aus  **Bisogreen Fachwerkstein**  **Festigkeitsklasse 2**  **Rohdichteklasse 0,55**  z.B. von Fachwerk mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschließlich aller Nebenleistungen.  **Wärmeleitfähigkeit: = 0,14 W/mK**  Format: 24,0 cm / **14,0 cm** / 11,5 cm – 2NF | EUR/m² | EUR |